ОАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат»

51650, пгт. Днепровский, Днепропетровская  обл., Украина

=========================================================================

#### ТУ У  15.6-30404368-001-2001

#### на крахмал кукурузный окисленный КО-1

Качественные показатели

| № п/п | Наименование показателей | Характеристика и нормы | Типичные результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородный порошок | однородный порошок |
| 2. | Цвет | Белый или со слегка желтоватым или сероватым оттенком | белый |
| 3. | Запах | Свойственный крахмалу ( без постороннего запаха ) | свойственный |
| 4. | Массовая доля влаги, %, не более | 13 | 12 |
| 5. | Массовая доля общей золы в пересчете на сухое в-во,% не более - в том числе золы (песка), нерастворимой в р-ре HCl, массовой доли 10%, %, не более | 0,30 0,06 | 0,11 0,016 |
| 6. | Кислотность на сухое вещество, см3 0,1н NaOH, не более | 25,0 | 14,0 |
| 7. | Массовая доля протеина в пересчете на сухое в-во,% не более | 0,8 | 0,3 |
| 8. | Массовая доля сернистого ангидрида ( SO2 ), %, не более | 0,008 | 0,0015 |
| 9. | Количество крапин на 1дм2, шт. не более | 500 | 200 |
| 10. | Условная вязкость крахмального клейстера с массовой долей крахмала 6%, с., не более | 35 | 34 |
| 11. | Проба на желирующую способность | удовлетворительная | удовлетворительная |

Срок хранения – 2 года со дня выработки при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

Хранить на стеллажах при относительной влажности воздуха не более 75 %, температуре не более 40°С.